ARECA Fortax 5W40 (полностью синтетическое)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Areca Fortax Ultra 5W40 – моторное масло высочайшего качества с превосходными свойствами, полностью синтетическое, специально разработанное для использования во всех современных двигателях: бензиновых или дизельных, оснащающих легковые или малотоннажные транспортные средства, с турбонаддувом или без.

Areca Fortax Ultra 5W40  было разработано специально с учетом последних требований норм ACEA. Оно в силу этого специально приспособлено для всех современных легковых транспортных средств.

     ПРЕИМУЩЕСТВА

         Вязкостные свойства, обеспечивающие превосходную текучесть при самых низких температурах, позволяют легкий пуск и мгновенное поступление масла во все узлы двигателя, а превосходные вязкостные характеристики при высоких температурах гарантируют перманентность масляной пленки.

         Термическая стабильность и всесезонные свойства обеспечивают использование масла круглый год и в любых климатических условиях.

         Использование исключительно синтетических базовых масел, дающих слабую испаряемость и летучесть масла в широком диапазоне температур.

         Содержание хлора не превышает 50 ppm.

     СПЕЦИФИКАЦИИ

Areca Fortax Ultra 5W40 отвечает требованиям норм и международных спецификаций :

       ACEA : A3 / B3 / B4

       API : SL / CF

       MB : 229.1

       V.W : 500.00 et 505.00

     УПАКОВКА

2L – 5L – 20L – 30L – 60L – 210L – 1000L

СРЕДНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Плотность при 20°C |  | 0,870 |
| --- | --- | --- |
| Вязкость при 100°C | cSt | 14,3 |
| Вязкость при –30°C | cP | 6400 |
| Сульфатная зольность | % массы | 1,06 |
| Испаряемость Noack (CEC-L-40-T-87) | % массы | 12,1 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 8,7 |
| Сдвиговая стабильность (CEC L-14-A-78) | % | 8,0 |
| Вязкость при 100°C после сдвига | cSt | 12,6 |
| Высокотемпературная вязкость (CEC-L-36-T-84) | cP | 3,6 |