## MJ-122. MITASU JAPAN SM 10W-40 Synthetic Blended

MITASU JAPAN SM 10W-40 Synthetic Blended – полусинтетическое моторное масло, изготовленное на основе высококачественных синтетических компонентов базовых масел группы II и III и специального пакета присадок высочайшего класса. Гарантирует надежную защиту от износа и низкий уровень шума. Является новейшей разработкой МITASU OIL CORPORATION, JAPAN и соответствует самым последним требованиям международных стандартов API и ACEA.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Полностью подходит для большинства последних японских и европейских автомобилей с многоклапанными двигателями (включая TWINCAM и TURBO). Обеспечивает выполнение требований, предъявляемых малолитражными и гибридными двигателями с гидрокомпенсаторами, высокой частотой оборотов и оптимальным расходом топлива, двигателями с турбонаддувом, где требуется масляная пленка повышенной прочности. Эксплуатационные и экологические характеристики продукта значительно превосходят большинство самых жестких требований мировых автопроизводителей и отвечают новейшим стандартам API, ACEA и MERCEDES-BENZ.

### СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

• API SM
• ACEA A3/B3-04
• ACEA A3/B4-04
• MERCEDES-BENZ 229.1

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Полусинтетическое моторное масло MITASU JAPAN SM 10W-40 Synthetic Blended обеспечивает:

• стабильные эксплуатационные свойства в течение всего года
• улучшенную совместимость со всеми видами катализаторов 
• плавный пуск двигателя даже при низких температурах
• превосходные антиоксидантные свойства
• отличную защиту от окисления и ржавчины

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, JAPAN позволяют выпускаемым компанией моторным маслам превосходить требования большинства производителей автомобилей, включая, но не ограничиваясь, следующими: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MAZDA, MITSUBISHI, HONDA, SUZUKI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, FORD, MERCEDES-BENZ, VW, FIAT, AUDI, VOLVO, PORSCHE и другие.

| Технические характеристики |
| --- |
| Техническoе качество | Метод | Результат |
| Класс вязкости SAE | SAE J300 | 10W-40 |
| Плотность при 15°C | ASTM D-4052 | 0,871 |
| Tемпература вспышки, °C | ASTM D-92 | 226 |
| Общее щелочное число (mg KOH/g) | ASTM D-2896 | 7.5 |
| Температура застывания, °C | ASTM D-97 | -33 |
| Цвет | ASTM D-1500 | <3,5 |
| Индекс вязкости | ASTM D-2270 | 167 |
| Кинематическая вязкость при 40°C (cSt) | ASTM D-445 | 93,6 |
| Кинематическая вязкость при 100°C (cSt) | ASTM D-445 | 14,2 |

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.